++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+    XLS  -  CRYSTAL STRUCTURE REFINEMENT  -  Version 4.2/360 for MSDOS    +

+  Copyright 1990 Siemens Analytical Xray Inst. Inc., All Rights Reserved  +

+       Licensed to: University of Washington                              +

+  mac1                                started at 09:57:32 on 10 Mar 1993  +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TITL MAC1 in P2(1)/c

CELL 0.71073  10.800  11.623  16.490  90.00 107.53  90.00

ZERR    4.00   0.001   0.001   0.001   0.00   0.01   0.00

LATT  1

SYMM -X, .5+Y, .5-Z

SFAC C H N I

UNIT 92 92 16 8

V =  1973.83      F(000) =  1180.00      Mu =    3.21 mm-1

HKLF 4

5371 Reflections read, of which  203 rejected

Residuals before cycle   3 for  MAC1 in P2(1)/c

R =  0.0378     Rw =  0.0502     Rg = wR =  0.0736     Rm =  0.0736

N = 2620     NP = 236     Max(NP) = 360     Total NP =  236     S = Goof =  1.1795

Weight =    1.0000 / ( Sigma**2(F) + 0.003300 F*F )

R = 0.0603   wR = 0.0844   for all  3455 data

16.1 seconds elapsed time